Продавец:  Заполнить реквизиты и цену (в гривне если по внутреннему рынку EXW).

Покупатель:  ООО «ОПТИМУС ВУД ГРУПП»

Украина, 03142, г. Киев, пр-т Ак.Вернадского, д. 24

Теl.:+380677283848 E-mail: optimuswoodgroup@gmail.com

- Упаковка согласно требованиям заказчика: пачки жестко упакованы лентой, ножки в виде поддона, упаковочный лист в файле (форматА5) и  клеймо сорта, на каждой пачке.

- Дополнительные требования по сортам:

- I сорт  дисковое пиление, все стороны прямоугольной формы, углы 90 градусов, все доски в пачке должны быть одинакового размера и длинны(Cross cat). Живые, светлые, не выпадающие сучки не более 1/3 от ширины, без гнили, синевы, плесени, только живой пиломатериал.

- II сорт то же что и первый сорт + допускается сучки более 1\3 от ширины, спаренные сучки, темные не выпадные. Здоровый  без гнили сухостой с синевой, без трещин, карандашный обзол.

- III сорт качество I+II сорта + мертвые сучки, 1 выпадной сучок, но не более 1/3 от ширины, острый обзол до 30% на каждый край доски по ширине и до1\2 по толщине, тупой обзол до 20% от ширины,  только на одну сторону (вторая сторона целая).

- Производитель ООО «____________________», адрес______, Киевская обл., Украина.

Заказ-спецификация брусок сухостой  №1

к Контракту №P001 от 01.04. 2016 года

| № | Наименование | Толщина и ширина Мм | Длина Мм | Сорт | Кол-во м3 (+/-10%) | Цена, FCA 1м3/ USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зачетный (-1/+1) | пильный (-0/+2) | Зачетный (+50) |  |  |  |
| 1 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: II- III AС: 20% | 38x80 | 39x81 | 3600 | III | 40 |  |
| 2 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: II-III AС: 20% | 50x80 | 51x81 | 3600 | III | 40 |  |
| 3 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: II-III AС: 20% | 80x80 | 81x81 | 3600 | III | 40 |  |

- Не допускаються трещены, шашель и выпадной сучек

- Допускается синева, и обесцвеченный материал

- Допускается не большой обзел 10 x 500mm.

Заказ-спецификация палетка №2

к Контракту №P001 от 01.04. 2016 года

| № | Наименование | Толщина и ширина Мм | Длина Мм | Сорт | Кол-во м3 (+/-10%) | Цена, FCA 1м3/ USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зачетный (-1/+1) | пильный (-0/+2) | Зачетный (-2/+1) |  |  |  |
| 1 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I/II/III КС: 16-18% (III AC-20%) | 16x88 | 17x90 | 1100 | I | 90 |  |
|  |  |  |  |  | II | 90 |  |
|  |  |  |  |  | III | 90 |  |
| 2 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I/II/III КС: 16-18% (III AC-20%) | 16x98 | 17x100 | 1100 | I | 90 |  |
|  |  |  |  |  | II | 90 |  |
|  |  |  |  |  | III | 90 |  |
| 3 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I/II/III КС: 16-18% (III AC-20%) | 26x78 | 28х80 | 900 | I | 90 |  |
|  |  |  |  |  | II | 225 |  |
|  |  |  |  |  | III | - |  |
| 4 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I/II/III КС: 16-18% (III AC-20%) | 13х78 | 14х80 | 1100 | I | 135 |  |
|  |  |  |  |  | II | 135 |  |
|  |  |  |  |  | III | 135 |  |
| 5 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I/II/III КС: 16-18% (III AC-20%) | 13х78 | 14х80 | 900 | I | 45 |  |
|  |  |  |  |  | II | 90 |  |
|  |  |  |  |  | III | 90 |  |

Заказ-спецификация палетка №3

к Контракту №P001 от 01.04. 2016 года

| № | Наименование | Толщина и ширина Мм | Длина Мм | Сорт | Кол-во м3 (+/-10%) | Цена, FCA 1м3/ USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зачетный | пильный (-0/+2) | Зачетный (-2/+1) |  |  |  |
| 1 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I/II Живой пило материал КС: 16-18% | 13x88 | 14x90 | 1140 | I | 180 |  |
|  |  |  |  |  | II | 90 |  |
|  |  |  |  |  | III | - |  |

Заказ-спецификация палетка №4

к Контракту №P001 от 01.04. 2016 года

| № | Наименование | Толщина и ширина Мм | Длина Мм | Сорт | Кол-во м3 (+/-10%) | Цена, FCA 1м3/ USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зачетный (-1/+1) | пильный (-0/+2) | Зачетный (-2/+1) |  |  |  |
| 1 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I/II/III КС: 16-18% (III AC-20%) | 19x98 | 20x100 | 1000 | I | 45 |  |
|  |  |  |  |  | II | 45 |  |
|  |  |  |  |  | III | 45 |  |
| 2 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I/II/III КС: 16-18% (III AC-20%) | 26x78 | 28x80 | 1000 | I | 90 |  |
|  |  |  |  |  | II | 90 |  |
| 3 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I/II/III КС: 16-18% (III AC-20%) | 13x78 | 14х80 | 1000 | I | 45 |  |
|  |  |  |  |  | II | 90 |  |
|  |  |  |  |  | III | 45 |  |
| 4 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I/II/III КС: 16-18% (III AC-20%) | 13х78 | 14х80 | 1100 | I | 45 |  |
|  |  |  |  |  | II | 135 |  |
|  |  |  |  |  | III | 45 |  |
| 5 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I/II/III КС: 16-18% (III AC-20%) | 16х98 | 17х100 | 1000 | I | 45 |  |
|  |  |  |  |  | II | 90 |  |
|  |  |  |  |  | III | 45 |  |
| 6 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I/II/III КС: 16-18% (III AC-20%) | 16х98 | 17х100 | 1100 | I | 45 |  |
|  |  |  |  |  | II | 135 |  |
|  |  |  |  |  | III | 45 |  |

Заказ-спецификация террасная доска  №5

к Контракту №P001 от 01.04. 2016 года

| № | Наименование | Толщина и ширина Мм | Длина Мм | Сорт | Кол-во м3 (+/-10%) | Цена, FCA 1м3/ USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зачетный | пильный (-1/+2) | Зачетный (+50) |  |  |  |
| 1 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I КС: 16% | 13x95 | 15x98 | 3600 | I | 40 |  |
| 2 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I КС: 16% | 15x95 | 17x98 | 3600 | I | 40 |  |
| 3 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I КС: 16% | 18x120 | 20x123 | 3600 | I | 40 |  |
| 4 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I КС: 16% | 19x120 | 21x123 | 3600 | I | 40 |  |
| 5 | Обрезной хвойный: Сосновый, еловый пиломатериал ГОСТ 8486-86 Сорт: I КС: 16% | 27x140 | 29x143 | 3600 | I | 40 |  |

Дополнительно  можем закупать подсушенные обрезки доски (дрова), без коры, плотно сложенные в ящик на основе условного евро поддона. Предлагайте цену.